物性：

片径: 1-3 μm

厚度: 1-4 nm

电导率: 500-1000 S/cm

松装密度：0.10-0.12 g/cm3

振实密度：0.14-0.16 g/cm3